## Slide 1: Hausen on AIR Brennstoffzelle
BDM E-MOBILITY
OEE
HAIRPIN-TECHNOLOGY
BATTERY PRODUCTION
ROTARY MODULES
LINEAR
MODULES
GRIPPING MODULES
CLAMPING
TECHNOLOGY
SOLUTIONS
ROBOT
ACCESSORIES
QUICK RESPONSE
PICK & PLACE UNITS
MATERIAL REMOVAL
FULL
SERVICE
E-MOBILITY
FUELL CELL PRODUCTION

## Slide 2
Einführung
Brennstoffzellensystem - Überblick
Brennstoffzellenstack
  Aufbau
  Funktion
  Komponenten und Herstellung
Marktakteure
Stückzahlenszenario
Exkurs: Elektrolyseur

## Slide 3: NOSCO
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung

## Slide 4: Was ist eine Brennstoffzelle?
Einführung
„galvanische Zelle, die die chemische Reaktionsenergie eines kontinuierlich zugeführten Brennstoffes und eines Oxidationsmittel in elektrische Energie wandelt.“
  Chemische Energie  elektrische Energie
  Energiespeicher  Energiewandler
PEMFC: Polymer-Exchange Membrane Fuel Cell
  Brennstoff: Wasserstoff H2 | Oxidationsmittel: Sauerstoff O2
  2H2 + O2  2H20
Notes: Ähnlich einer Batterie
- „Abfallprodukt“ Wasser

## Slide 5: Brennstoffzellen und Wasserstoff - Vorteile
Einführung
Wasserstoff ist in unendlicher Menge verfügbar
Hohe Reichweiten von 600 -800 km
Schnelle Nachbetankung (3 – 5 Minuten)
Hohe gravimetrische Energiedichte
Notes: Ähnlich einer Batterie
- „Abfallprodukt“ Wasser

## Slide 6: Energiedichten
Einführung
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Energy_density.svg
Chart: Speicherdichte von Tanksystemen
| Kategorie 1
Otto | 32
FCEV | 8
BEV | 1
…aber, kein direkt Vergleich möglich:
Batterie = Energiespeicher; H2 benötigt zusätzlichen Tank
Batterie liefert direkt Strom; mit H2 muss dieser durch die Brennstoffzelle noch erzeugt werden
Wirkungsgradverluste

## Slide 7: Wirkungsgrade
Einführung
Quelle: https://www.e-mobilbw.de/service/datacenter
Chemische Industrie
Elektrolyseur
Wasserstoff
Erneuerbare
Energien
Gesamtwirkungsgrade

## Slide 8: Welche Antriebsart für welches Fahrzeug?
Einführung
Kleinfahrzeuge
Schwere Nutzfahrzeuge
Leichte Nutzfahrzeuge
Mittlere/große PKW, Flotten, Taxen
Busse
Gewicht in Tonnen
Durchschnittliche Km pro Tag/Fahrt
BEV
FCEV
Regenerative Kraftstoffe

## Slide 9: EV mit Brennstoffzelle (FCEV)
Einführung
FÜR SCHUNK
= Keine Anwendungen
= Anwendungen im Prozess
= Anwendungen in Förderung
Notes: Wasserstoff-Tank
Brennstoffzellensystem
Trotzdem noch Batterie (Pufferbatterie), Dynamik z.B. Vollgas Je größer Batterie, desto kleiner die PEM (€ sinkt, aber Masse steigt)

## Slide 10: Wertschöpfungskette BEV
Einführung
Herstellung Batteriezelle
Batteriemodul
Batteriepack
Herstellung
Antriebs- / Motor-komponenten
E-Motor Montage
Bearbeitung & Montage
Motor
Chassis-Montage
Unterbaugruppen
Presswerk
Karosseriewerk
Lackiererei
Docking /
Hochzeit
Endmontage
Endprüfung
Herstellung
Antriebs- / Motor-komponenten
Chassis-Montage
Karosseriewerk
Docking / Hochzeit
Zusätzlicher Prozess für EV
Geänderter Prozess für EV
Prozess mit geringen / keinen Änderungen für EV
entfallener Prozess für EV
*Proton Exchange Membran
Herstellung MEA
Herstellung Bipolarplatten

## Slide 11: Wertschöpfungskette FCEV
Einführung
Herstellung Batteriezelle
Batteriemodul
Batteriepack
Herstellung
Antriebs- / Motor-komponenten
E-Motor Montage
Bearbeitung & Montage
Motor
Chassis-Montage
Unterbaugruppen
Presswerk
Karosseriewerk
Lackiererei
Docking /
Hochzeit
Endmontage
Endprüfung
Herstellung
Antriebs- / Motor-komponenten
Chassis-Montage
Karosseriewerk
Docking / Hochzeit
Zusätzlicher Prozess für EV
Geänderter Prozess für EV
Prozess mit geringen / keinen Änderungen für EV
entfallener Prozess für EV
Brennstoffzellen-stack
*Proton Exchange Membran
Herstellung MEA
Herstellung MEA
Herstellung Bipolarplatten

## Slide 12: Brennstoffzellensysteme
Brennstoffzellensystem - Überblick
Brennstoffzellenstack
Entlüftung
Wasserstofftank
Rezirkulationsgebläse
H2
Filter
Befeuchter
Kompressor
Luft
Luft, Wasserdampf
Kühlung
Kühlung
Pumpe
Kühlmittel
Strom- management
Stack
Balance of Plant
Tanksystem
Notes: Evtl. Bild einer BPP einblenden  Drei Kanäle erklären.
Vier Subsysteme erklären
Balance of Plant Komponenten: Luftkompressor, Befeuchtung, Wasserstoffversorgung, Purgeventile, Wärmemanagement-Modul, Leistungselektronik

## Slide 13: Brennstoffzellensysteme
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Notes: Komponenten genauer erklären, bevor die Funktion kommt?

## Slide 14: Aufbau Brennstoffzellenstack
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Bipolarplatte (BPP)
Membrane-Electrode-Assembly (MEA)

## Slide 15: Aufbau Brennstoffzellenstack
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Bipolarplatte (BPP)
Gas-Diffusion-Layer (GDL)
Catalyst Coated Membrane (CCM)
Gas-Diffusion-Layer (GDL)
Bipolarplatte (BPP)
Membrane-Electrode-Assembly (MEA)
Notes: Prinzip immer gleich:
2 Elektroden: Anode, Kathode
Dazwischen Membran mit Elektrolyt (elektrisch Leitfähigen Stoff)
  Bei PEM, Polymer mit Platin
Eine Zelle.
Bipolarplatte

## Slide 16: Funktionsweise
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
H2 wird über Flowfield verteilt
GDL verteilt H2 fein
Kontakt mit Katalysatorschicht der CMM
Notes: ANODE

## Slide 17: Funktionsweise
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Luft wird über Flowfield verteilt
GDL verteilt Luft fein
Notes: KATHODE

## Slide 18: Funktionsweise
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
H2 oxidiert an Anode / wird katalytisch gespalten  2 Protonen  2 Elektronen
Elektronen werden über leitfähige GDL zur BPP geführt (können nicht durch die Membran)
Protonen diffundieren durch Membran in Richtung Kathode
+
+
-
-

## Slide 19: Funktionsweise
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Wird der Stromkreis geschlossen, können Elektronen über einen externen Verbraucher fließen
Sauerstoff wird reduziert und reagiert mit Protonen und Elektronen zu Wasser 2H2 + O2  2H20
Wasser (Reaktionsprodukt) wird über Kathodenseite der BPP abgeführt

## Slide 20: Funktionsweise
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung

## Slide 21: Überblick
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Mischen
Beschichten
Decal
Prüfung & Konfektionierung
CCM-Fertigung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen CCM
Laminieren
Aufbringen GDL
Prüfung & Konfektionierung
MEA-Fertigung
Stapeln
Verpressen
Fixieren
Leckageprüfung
Konditionierung
Stack-Fertigung
Bipolarplattenfertigung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Bipolarplattenfertigung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Bipolarplattenfertigung
Notes: Primäre Kostentreiber: Herstellung der MEA und Bipolarplatten
  CCM: rohmaterialkosten und der Verarbeitung zum Platinkatalysator
  GFL/BPP: große Aufwendungen, die aus einer technologisch unausgereiften, nicht hochratenfähigen Verfahrenstechnik begründet sind

## Slide 22: Bipolarplattenfertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Hauptfunktionen BPP:
Elektrische Verbindung zweier galvanischer Zellen
Gasverteilung über Flow-Field
  Anodenseite (Wasserstoff)
  Kathodenseite (Luft)
Gastrennung zwischen den angrenzenden Zellen
Dichtung nach außen
Kühlung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
(Luft-)Sauerstoff
Kühlmittel
Wasserstoff
A:A (mit angrenzender GDL)

## Slide 23: Bipolarplattenfertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Materialien | Graphit | Metall
Vorteile | Kaum Korrosion  keine Beschichtung notwendig  Hohe Langlebigkeit | Etablierte Fertigungsverfahren zum Umformen und Laserschweißen
 | hohe Gestaltungsfreiheit | Relativ produktiv, besonders beim Umformen
 |  | Effizienter Einsatz von Dichtungsmaterial bei Sickendichtungen
Nachteile | Sehr spröde | Metallische Ionen können sich lösen und die Funktionsfähigkeit der MEA beeinträchtigen
 | Widerstand im Material höher | Oberflächenoxidation erhöht den Widerstand  Beschichtung erforderlich
 | Vergleichsweise hohe Prozesszeiten | Limitationen in der Gestaltung durch beschränkten Umformgrad
Notes: - Nachteile graphitisch:

## Slide 24: Bipolarplattenfertigung - Umformen
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Umformen bildet Flow-Field aus  Leistungsfähigkeit und Effizienz
Optimum:
  Kontakt zur GDL möglichst gut  flacher Berg
  Möglichst viel Gas soll strömen  breites Tal  steile Flankenwinkel, Herausforderung für Umformtechnik
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
BPP
GDL
Land
Channel
Notes: Kontakt zur GDL: elektrische Leitung
Ideal: senkrecht, damit Verhältnis von Kontakt und Gasmenge maximal ist
Anforderung: hohe Genauigkeit, um Strömungsfeldkanäle qualitätsgerecht in die dünnen metallischen Folien einzubringen
Abweichung der Sollform, z.B. bei Kanalgeometrie hat einen negativen Einfluss auf den späteren Betrieb

## Slide 25: Bipolarplattenfertigung - Umformen
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Folgeverbundwerkzeug
  Material: Stahl (1.4301, 1.4404) oder Titan
  Übliche Blechdicke: 75 µm
- Werkzeugkontur - BPP - Wirkmedium
Alternativ: Hydroforming
Stempel
Matrize
Schuler, Andritz, Thyssenkrupp: Unrolling/Embossing
Notes: BPP wird in einer Presse in mehreren Schritten umgeformt, gleichzeitig werden auch Bereiche ausgestanzt

## Slide 26: Bipolarplattenfertigung - Reinigen
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Entfernen von Bearbeitungsmedien aus Vorprozessen (Öle, Fette, Emulsionen)
  Laserreinigung
  CO2-Schneestrahlen
  Heißdampfreinigung
  Nasschemische Reinigung (für Fette und Öle)
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Laserax: Laser Cleaning Fuel Cell Biplar Plates
CO2 snow jet cleaning

## Slide 27: Bipolarplattenfertigung - Laserschweißen
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Verbindung der BPP-Halbplatten
Kühlkanal abdichten
elektrischen Widerstand reduzieren (Active Area Welding)
Anforderungen:
Umfangreiche Spanntechnik
Hohe Schweißgeschwindigkeiten
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Schuler, Andritz, Thyssenkrupp: Welding
Notes: Humping-Effekt: bei hohen Schweigeschwindigkeiten hebt sich das Schmelzbad und perlt; die Naht wird undicht
1 m/s, 1,2 m/s anvisiert
Andritz Soutec: Laserschweißanlagen, die mit mehrerer parallel arbeitenden Laserstrahlquellen die Bipolarplatten verschweißen

## Slide 28: Bipolarplattenfertigung - Beschichten
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Funktion:
Korrosionsschutz
Verbesserung der elektr. Leitfähigkeit
Materialien:
Gold
Kohlenstoffbasiert
MAX-Phasen
Prozesse: PVD, CVD oder PECVD
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Schuler, Andritz, Thyssenkrupp: Coating
Notes: Korrosionsbeständig, elektrisch leitfähig
Freisetzen von Ionen aus metallischen BPP, die zu einer Vergiftung der Membran führen würden und eine Reduzierung der Brennstoffzellenleistung nach sich zieht, verhindert.

## Slide 29: Bipolarplattenfertigung - Beschichten
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Funktion:
Korrosionsschutz
Verbesserung der elektr. Leitfähigkeit
Materialien:
Gold
Kohlenstoffbasiert
MAX-Phasen
Prozessalternative: - Verwendung von vorbeschichteten Coils Achtung: Umformen darf Beschichtung nicht beschädigen!
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Reinigen
Beschichten
Inline QS
Slitten, Verpacken
Notes: Korrosionsbeständig, elektrisch leitfähig
Freisetzen von Ionen aus metallischen BPP, die zu einer Vergiftung der Membran führen würden und eine Reduzierung der Brennstoffzellenleistung nach sich zieht, verhindert.

## Slide 30: Bipolarplattenfertigung - Dichtungsauftrag
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Aufgaben Dichtung:
Verhindern von internen/externen Leckagen
Ausgleich von Fertigungstoleranzen
Verbindende Komponente von MEA und BPP  großer Einfluss auf Lebensdauer
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Verfahren:
Seal-on GDL
Siebdruck
Spritzgussverfahren
Dispensing
Schuler, Andritz, Thyssenkrupp: Apply Sealing
Notes: Verhindern von internen und externen Leckagen
Ausgleich von Toleranzen, die durch vorgelagerte Fertigungsprozesse der Komponenten entstehen,
Verbindende Komponente von MEA und BPP, großer Einfluss auf die Lebensdauer
Thyssenkrupp: Dichtung wird appliziert, getrocknet und optisch auf korrekte Qualität überprüft

## Slide 31: Bipolarplattenfertigung - Prüfung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Schuler, Andritz, Thyssenkrupp: Leak Test

## Slide 32: Bipolarplattenfertigung - Beispiel
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Reinigen
Schuler, Andritz, Thyssenkrupp
EKPO

## Slide 33: Bipolarplattenfertigung - graphitisch
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Vereinfachter Prozessablauf:
Werkzeugform für Anode und Kathode
Vorformling
  Graphitpulver, Epoxidharz, Phenolharz, Formtrennmittel
Presse
  Temperatur (80 – 200 °C) + Druck (5 – 40 Mpa) + Dauer: 30 – 90s  Vernetzung des Kunststoffanteils
  Finale Aushärtung im Ofen
Kleben
  Klebstoff muss elektrisch leitfähig sein
  Klebung im Siebdruck
Vorformling
Kleben
Leckageprüfung
Pressen / Sintern
Strompfade
Kunststoff
Graphit

## Slide 34: Überblick
Mischen
Beschichten
Decal
Prüfung & Konfektionierung
CCM-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Mischen
Beschichten
Decal
Prüfung & Konfektionierung
CCM-Fertigung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen CCM
Laminieren
Aufbringen GDL
Prüfung & Konfektionierung
MEA-Fertigung
Stapeln
Verpressen
Fixieren
Leckageprüfung
Konditionierung
Stack-Fertigung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Bipolarplattenfertigung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen CCM
Laminieren
Aufbringen GDL
Prüfung & Konfektionierung
MEA-Fertigung

## Slide 35: Überblick – CCM | GDL | MEA
Mischen
Beschichten
Decal
Prüfung & Konfektionierung
CCM-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen CCM
Laminieren
Aufbringen GDL
Prüfung & Konfektionierung
MEA-Fertigung
  Ähnliche Abläufe wie bei der Batterie – sehr spezifisch, keine wirklichen Anwendungen für SCHUNK

## Slide 36: MEA-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen der GDL
Prüfen und Konfektionieren
Einbringen der CCM
  Aufbau:
  Die MEA kann verschiedene Bauteile umfassen, die Bezeichnung selbst ist nicht immer einheitlich gewählt.
  MEA3 = CCM (Elektrode, Membran, Elektrode)
  MEA5 = Subgasket, CCM, Subgasket
  MEA7 = GDL, Subgasket, CCM, Subgasket, GDL
Lamination

## Slide 37: CCM-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
  CCM  Elektrochemische Kernkomponente der PEM-Brennstoffzelle
  Aufbau:
  Membran mit Katalysatorschicht (Graphitpartikel, auf die Platinpartikel aufgebracht sind)
Mischen
Decal
Prüfung und Konfektionierung
Beschichten der Trägerfolie
Platin
CCL = Cathode Catalyst Layer MEM = Membrane ACL = Anode Catalyst Layer

## Slide 38: CCM-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Mischen
Decal
Prüfung und Konfektionierung
Beschichten der Trägerfolie
Catalyst powder
Platinum
Carbon-Particle
CCM reagiert sehr empfindlich auf Schwankungen der Luftfeuchte
      Luftfeuchtigkeit in der Produktion 50% bei 23°C

## Slide 39: MEA-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen der GDL
Prüfen und Konfektionieren
Einbringen der CCM
Lamination
Fig. 1. The complete MEA production line of fuel cells based on R2R manufacturing system.
Fig. 3. A detailed flow diagram of MEA lamination process.
Fig. 2. Subgasket / Seal
Notes: OPTIMA

## Slide 40: MEA-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
FTCT Energy Fully Automated MEA Producton Line
https://www.optima-packaging.com/en/fuel-cell
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen der GDL
Prüfen und Konfektionieren
Einbringen der CCM
Lamination

## Slide 41: Überblick
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Mischen
Beschichten
Decal
Prüfung & Konfektionierung
CCM-Fertigung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen CCM
Laminieren
Aufbringen GDL
Prüfung & Konfektionierung
MEA-Fertigung
Stapeln
Verpressen
Fixieren
Leckageprüfung
Konditionierung
Stack-Fertigung
Bipolarplattenfertigung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Bipolarplattenfertigung
Stapeln
Verpressen
Fixieren
Leckageprüfung
Konditionierung
Stack-Fertigung

## Slide 42: Stack-Fertigung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Brennstoffzellenstack:
Zellstapel, bestehend aus einer Vielzahl von BPP, MEAs und Dichtungen + Endplatten und Verpannersystem
Anzahl der Lagen (Höhe des Stacks) beeinflusst die Leistung
  Pro Zelle ca. 0,6 - 0,7V Spannung
  i.d.R. max. 350 – 400 Stacks
Stapeln erfolgt häufig direkt auf den Endplatten oder sogenannten Medienmodulen
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren

## Slide 43: Stack-Fertigung - Stapeln
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Anforderungen:
  Stacking-Speed: 0,5s
  Wiederholgenauigkeit <0,1mm
Greiftechnik:
  Vakuumgreifer, Niederdruckflächengreifer
  ADHESO wird getestet
Manipulator:
  Achsportale
  Scara-Roboter
  Knickarm-Roboter
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren

## Slide 44: Stack-Fertigung - Stapeln
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Herausforderungen:
  Ablege-Genauigkeit, „Knackfrosch“
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren

## Slide 45: Stack-Fertigung - Stapeln
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren
Pick & Place
Portal
Delta-Picker
Förderband/ Fallmagazin
Nahezu bahnförmig
ThyssenKrupp, EKPO
Hyundai
VAF
GROB

## Slide 46: Stack-Fertigung - Verpressen
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Verpressen, damit
  notwendige Anpresskraft der Dichtungen erreicht wird (bis zu 10 - 160 kN über definierte Zeiträume)
  Kontaktwiderstand sinkt (Achtung: Transportverluste der Medien bei zu starkem Pressen)
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren
Schwache Kompression
Starke Kompression
Ruhlamat fuel cell stack pressing machine

## Slide 47: Stack-Fertigung - Fixieren
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Endplatten verteilen Anpresskraft möglichst gleichmäßig
Fixieren über…
  Spannbänder (mechanisch fixiert oder lasergeschweißt)
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren
Ballard
EKPO
  Gewindestangen

## Slide 48: Stack-Fertigung - Leckageprüfung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Verpflichtende Prüfungen:
  Isolationsprüfung  Kurzschluss ausschließen
  Gasdichtheitsprüfung  Leckage ausschließen
      Differenzdruckprüfung
      Alternativ mit Helium (Lokalisierung über Schnüffelsonde möglich)
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren

## Slide 49: Stack-Fertigung - Konditionierung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Serielle Verschaltung der Zellen  Einzelzellen können nicht direkt angesteuert werden
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren
Cell Voltage Monitoring System (CVM):
  Messen der Zellspannung einer einzelnen Zelle
   Betrachtung von Fehlerfällen
   Analyse
   Überwachen von Lebensdauer
   Prävention von Schäden einzelner Zellen
Kontaktierung der Bipolarplatten

## Slide 50: Stack-Fertigung - Konditionierung
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Stack wird „eingefahren“
Definierte Lastprofile (unterschiedliche Zufuhren der Reaktionsgase) werden durchlaufen
Leistung der Brennstoffzelle nimmt über Dauer hinweg zu
Stacken
Leckageprüfung
Konditionierung
Verpressen
Fixieren
Konditionierungslauf (Stunden)
Spannung bei gleicher Stromstärke
Verfahrensführung ist häufig ein Betriebsgeheimnis
Prozess ist Zeitaufwändig und verbraucht größere Mengen H2

## Slide 51: Überblick
Brennstoffzellenstack – Komponenten und Herstellung
Mischen
Beschichten
Decal
Prüfung & Konfektionierung
CCM-Fertigung
Zuschnitt Subgasket
Aufbringen CCM
Laminieren
Aufbringen GDL
Prüfung & Konfektionierung
MEA-Fertigung
Stapeln
Verpressen
Fixieren
Leckageprüfung
Konditionierung
Stack-Fertigung
Umformen
Laserschweißen
Beschichten
Dichtungsauftrag
Prüfung & Konfektionierung
Bipolarplattenfertigung
Notes: Primäre Kostentreiber: Herstellung der MEA und Bipolarplatten
  CCM: rohmaterialkosten und der Verarbeitung zum Platinkatalysator
  GFL/BPP: große Aufwendungen, die aus einer technologisch unausgereiften, nicht hochratenfähigen Verfahrenstechnik begründet sind

## Slide 52: Mobile Brennstoffzellen
Marktakteure
Anwender
Stackhersteller
Anlagenhersteller Stacking
Notes: https://www.fuel-cell-cooperation.com/de/ (Zeltwanger, weil technology, von Ardenne)

## Slide 53: Szenario bis 2035
Stückzahlenszenario
414
Chart: Volume scenario by pwc
| 45658 | 47484 | 49310
North America | 0 | 29 | 84
Europe | 0 | 36 | 93
China | 0 | 93 | 237
2025 2035
Chart: Needed number of stacks
| 45658 | 47484 | 49310
North America | 0 | 58 | 168
Europe | 0 | 72 | 186
China | 0 | 186 | 474
2025 2035
828
Typical 400 twin stack design for trucks (image reference: Bosch)

## Slide 54: Szenario bis 2035
Stückzahlenszenario
828
2025 2035
Chart: Needed number of stacks
| 45658 | 47484 | 49310
North America | 0 | 58 | 168
Europe | 0 | 72 | 186
China | 0 | 186 | 474
Stacking machine 3 shifts, 7 h/day, 250 d/yr, utilization rate of 90%, stacksize 400
Chart: Output stacks / year with 1 machine
| 5 s | 1 s | 0,5 s | 0,1 s
Datenreihe 1 | 8.5 | 42.5 | 85 | 425
Fuel cells will only have a small market share within a region or comapny
i
Szenario: 0,1 s, (= 10Hz stacking) Global demand of stacking machines : 2.
i
Notes: FOKUS bleibt auf Battery und E-Drive!!

## Slide 55: Anwendungsfelder für Wasserstoff
Exkurs: Elektrolyseur
Wasserstoff
kurzfristiger Bedarf
langfristiger Bedarf
Raffinerien
Emissionsfreier Schwerlastverkehr und ÖPNV
Emissionsfreier Zugverkehr
Stahlproduktion
Brennstoffzellen PWK
Erneuerbare Flugkraftstoffe
Erneuerbare Schiffskraftstoffe
Chemische Industrie
Wärmesektor
Notes: Wasserstoff ist das am häufigsten vorkommende chemische Element im Universum. Jedes Kilogramm H2 enthält etwa 2,4-mal so viel Energie wie Erdgas.
Vorteile sind längst erkannt:
Ölraffinerien, Herstellung von Ammoniak für Düngemittel, Produktion von Methanol und Stahl.
Speicherung von Erneuerbaren Energien.
Ersatz für fossile Brennstoffe in der Chemie- und Kraftstoffproduktion.
Leider gibt es keine reinen Wasserstoffvorkommen. Wasserstoff kommt in der Natur nur in gebundener Form vor.

## Slide 56: Erzeugung von Wasserstoff
Exkurs: Elektrolyseur
Notes: Grüner Wasserstoff:

## Slide 57: Erzeugung von grünem Wasserstoff
Exkurs: Elektrolyseur
Aufbau Elektrolyseur ähnlich zur Brennstoffzelle, chemische Reaktion ist umgekehrt: H2O  Spaltung  Sauerstoff O2 + Wasserstoff H2
Elektrolyse-Stack:
  100-200 Zellen
  Kernkomponente: Kunststoffmembran mit Katalysatorschicht
Notes: 800mm x750mm x10
5er-Zellstapel: 100 Kg  bis 4 Tonnen.
100-200 Zellen
Kunststoffmembran mit Katalysatorschicht, an der der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird.

## Slide 58: Hydrogen market development
Exkurs: Elektrolyseur
Notes: Wasserstoff ist das am häufigsten vorkommende chemische Element im Universum. Jedes Kilogramm H2 enthält etwa 2,4-mal so viel Energie wie Erdgas.
Vorteile sind längst erkannt:
Ölraffinerien, Herstellung von Ammoniak für Düngemittel, Produktion von Methanol und Stahl.
Speicherung von Erneuerbaren Energien.
Ersatz für fossile Brennstoffe in der Chemie- und Kraftstoffproduktion.
--- Wasserstoff ist ein sauberer, vielseitiger Brennstoff, der keine direkten Treibhausgasemissionen erzeugt. Zur Freisetzung der Energie wird lediglich Sauerstoff benötigt, und das einzige Nebenprodukt ist Wasser.
Leider gibt es keine reinen Wasserstoffvorkommen. Wasserstoff kommt in der Natur nur in gebundener Form vor.
https://www.ipa.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/elektrolyseure-sollen-massenware-werden.html
https://www.enbw.com/unternehmen/eco-journal/wasserstoff-farben.html
Türkiser Wasserstoff: Methanpyrolyse. Methan im Erdgas in Wasserstoff und Kohlenstoff gespalten. Kein CO2 in der Atmosphäre. Wenn Energie aus erneuerbaren Energien stammt ist die Erzeugung klimaneutral.
Grauer Wasserstoff: Dampfreformierung fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Kohle oder Öl. Abfallprodukt CO2 – nicht Klimaneutral.
Blauer Wasserstoff: wie grauer, nur dass CO2 unterirdisch gelagert wird und nicht in die Atmosphäre gelangt.
Juni 2020 „natinale Wasserstoffstrategie“ – Bis 2023 Elektrolysekapazität von mind. 10 Gigwatt

## Slide 59: Hydrogen market development
Exkurs: Elektrolyseur
Notes: Wasserstoff ist das am häufigsten vorkommende chemische Element im Universum. Jedes Kilogramm H2 enthält etwa 2,4-mal so viel Energie wie Erdgas.
Vorteile sind längst erkannt:
Ölraffinerien, Herstellung von Ammoniak für Düngemittel, Produktion von Methanol und Stahl.
Speicherung von Erneuerbaren Energien.
Ersatz für fossile Brennstoffe in der Chemie- und Kraftstoffproduktion.
--- Wasserstoff ist ein sauberer, vielseitiger Brennstoff, der keine direkten Treibhausgasemissionen erzeugt. Zur Freisetzung der Energie wird lediglich Sauerstoff benötigt, und das einzige Nebenprodukt ist Wasser.
Leider gibt es keine reinen Wasserstoffvorkommen. Wasserstoff kommt in der Natur nur in gebundener Form vor.
https://www.ipa.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/elektrolyseure-sollen-massenware-werden.html
https://www.enbw.com/unternehmen/eco-journal/wasserstoff-farben.html
Türkiser Wasserstoff: Methanpyrolyse. Methan im Erdgas in Wasserstoff und Kohlenstoff gespalten. Kein CO2 in der Atmosphäre. Wenn Energie aus erneuerbaren Energien stammt ist die Erzeugung klimaneutral.
Grauer Wasserstoff: Dampfreformierung fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Kohle oder Öl. Abfallprodukt CO2 – nicht Klimaneutral.
Blauer Wasserstoff: wie grauer, nur dass CO2 unterirdisch gelagert wird und nicht in die Atmosphäre gelangt.
Juni 2020 „natinale Wasserstoffstrategie“ – Bis 2023 Elektrolysekapazität von mind. 10 Gigwatt
https://www.presseportal.de/pm/122303/4914663

## Slide 60: BD E-Mobility
Kontaktdaten
Patrick Engelhardt patrick.engelhardt@de.schunk.com
+49-7133-103-2959
+49-151-52738990
Simon Heinrich simon.heinrich@de.schunk.com
+49-7133-103-2038 +49-151-12001492
Marcel Conz marcel.conz@de.schunk.com
+49-7133-103-2948 +49-160-91932764
Andreas Brahner andreas.brahner@de.schunk.com
+49-7133-103-2641
Christian Göhler christian.goehler@de.schunk.com
+49-7133-103-3546 +49-151-12921421
e-mobility@de.schunk.com
Hotline: -3014

## Slide 62: Bildquellen
https://www.electrive.net/wp-content/uploads/2019/09/flixbus-freudenberg-sealing-technologies-brennstoffzellensystem-fuel-cell-system-brennstoffzellen-bus-fuel-cell-bus-concept-2019-01-min.png
https://www.springerprofessional.de/en/automobil---motoren/brennstoffzelle/leichte-beschichtete-bipolarplatten-fuer-brennstoffzellen/6587154
https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media_rwd/06_press/press_kits_events/kolloquium_2022/digital_conference_book/commercial_vehicles/16_9-schaeffler-kolloquium-2022-commercial-vehicles_11_rwd_1200.jpg
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s35144-021-1304-5.pdf
https://www.fuelcellstore.com/image/data/Products/MEA/3,5,7-layer-meas.jpg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612516300792#sec0010